CCGF 209.1-2010

产品质量监督抽查实施规范

CCGF 209.1-2010
食品用塑料容器

2010-07-13发布                                   2010-08-01实施

国家质量监督检验检疫总局

食品用塑料容器产品质量监督抽查实施规范

1 适用范围

本规范适用于食品用塑料容器产品质量国家监督抽查，针对特殊情况的专项国家监督抽查、省级质量技术监督部门组织的监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括：聚酯(PET)无汽饮料瓶；聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶；热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶；聚碳酸酯（PC）饮用水罐；聚乙烯吹塑桶；软塑折叠包装容器；塑料防盗瓶盖；塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯；其他食品用塑料容器。本规范内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。

注：针对特殊情况的专项国家监督抽查是指应急工作需要而进行的或者由于某种特殊情况（或原因）仅需要对部分项目进行抽样检验的专项监督抽查。
2 产品分类

2.1 产品分类及代码(见表1)

表1　产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	209
	209.1

	分类名称
	日用消费品
	食品用塑料包装物及工具
	食品用塑料容器


2.2 产品种类
食品用塑料容器的产品，分为：

——聚酯(PET)无汽饮料瓶；

——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶；

——热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶；

——聚碳酸酯（PC）饮用水罐；

——聚乙烯吹塑桶；

——软塑折叠包装容器；

——塑料防盗瓶盖；

——塑料奶瓶；

——塑料饮水杯（壶）；

——塑料瓶坯等。

3术语和定义
本规范中未列出的术语和定义同相关引用标准。
4 企业规模划分

根据食品用塑料容器产品行业的实际情况，生产企业规模以食品用塑料容器产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2　企业规模划分

	企业规模
	大型
	中型
	小型

	销售额/万元
	≥30000
	≥3000且＜30000以下
	＜3000


5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法

GB/T 5009.69-2008 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法

GB/T 5009.101-2003 食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定

GB/T 5009.152-2003 食品包装用苯乙烯一丙烯腈共聚物和橡胶改性的丙烯腈一丁二烯一苯乙烯树脂及其成型品残留丙烯腈单体的测定
GB 9685-2008 食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准
GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准
GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准
GB 9689-1988 食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准
GB 13113-1991 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准

GB/T 13508-1992 聚乙烯吹塑桶

GB 14942-1994 食品容器及包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准

GB 17327-1998 食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准

GB/T 17876-1999 包装容器 塑料防盗瓶盖

QB/T 1868-2004 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶

QB 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶

QB 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2665-2004 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶

BB/T 0013-1999 软塑折叠包装容器

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

6.2抽样方法、基数、数量及样品处置
在企业成品库抽样时，抽样方法、基数、数量及样品处置见表3。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与企业成品库抽样时相同。

6.3抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的食品用塑料容器产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产，则记录本年度已实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查PET瓶，应记录被抽查企业的所有PET瓶销售总额；计划抽查聚乙烯吹塑桶，应记录对应的被抽查企业的聚乙烯吹塑桶年销售总额；计划抽查PET无汽饮料瓶，就只记录被抽查企业的PET无汽饮料瓶年销售总额。

如抽样单上需要注明产品种类或品种时，在备注栏中注明或单独扩充一栏以便填写。

表3　产品抽样方法、基数、数量及处置表
	序号
	产品
	抽样方法
	抽样基数
	抽样数量(已包括备用（复检）样品)
	样品处置

	1
	PET无汽饮料瓶 
	从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检验。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次
	抽样基数不少于500个，每批不超过50万个
	V（容积）＜200 ml，120个；V≥200 ml，80个（各配同样数量的盖）
	抽样人员和企业陪同抽样人员在样品上签字封样；或者样品由抽样人员监督包装，最后封装并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。 样品内至少应放一张产品合格证。受检企业在抽样后应于7日内将所有样品一起送(寄)至制定检验机构。

	2
	PET碳酸饮料瓶
	
	抽样基数不少于500个，每批不超过100万个
	V＜200 ml，120个；V≥200 ml，80个（各配同样数量的盖）
	

	3
	热灌装用PET瓶
	
	抽样基数不少于500个，每批不超过100万个
	V＜200 ml，240个；V≥200 ml，200个（各配同样数量的盖）
	

	4
	聚碳酸酯（PC）饮用水罐
	
	抽样基数不少于150个，每批不超过1万个
	15个（配同样数量的盖）
	

	5
	聚乙烯吹塑桶
	
	抽样基数不少于150个，每批不超过5000个
	V＜200 ml，40个；V≥200 ml，60个
	

	6
	软塑折叠包装容器
	
	抽样基数不少于150个，每批不超过5万个
	20个（配同样数量的盖）
	

	7
	塑料防盗瓶盖
	
	抽样基数不少于500个，每批不超过60万个
	100个（配同样数量的瓶64个）
	

	8
	塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯、其他食品用塑料容器
	
	抽样基数不少于150个，每批不超过1万个
	V＜200 ml，80个；V≥200 ml，40个
	


注：对特殊形状的容器，可根据实际情况参照本表及相关规定确定抽样数量。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

食品用塑料容器的各个产品的检验项目及重要程度分别见表4～表11。

注：表4～表11中A类指极重要质量项目，B类指重要质量项目。

表4　聚酯(PET)无汽饮料瓶
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	密封性能
	QB 2357-1998中3.2
	强制性
	QB 2357-1998中4.6
	●
	

	2
	跌落性能
	QB 2357-1998中3.2
	强制性
	QB 2357-1998中4.6
	
	●

	3
	乙醛 平均值
	QB 2357-1998中3.3
	强制性
	QB 2357-1998中4.7
	●
	

	4
	乙醛 最大值
	QB 2357-1998中3.3
	强制性
	QB 2357-1998中4.7
	●
	

	5
	感官
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	蒸发残渣 (4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	蒸发残渣 (65％乙醇，室温，1h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	蒸发残渣 (水，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	蒸发残渣 (正己烷，室温，1h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	锑（以Sb计）(4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.101-2003
	●
	

	13
	脱色试验
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目

	备注
	


表5　聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	耐内压力
	QB/T 1868-2004中5.6
	推荐性
	QB/T 1868-2004中6.6
	●
	

	2
	乙醛含量 顶空法 无色瓶
	QB/T 1868-2004中5.8
	推荐性
	QB/T 1868-2004中6.8
	●
	

	3
	乙醛含量 顶空法 有色瓶
	QB/T 1868-2004中5.8
	推荐性
	QB/T 1868-2004中6.8
	●
	

	4
	乙醛含量 粉碎法 无色瓶
	QB/T 1868-2004中5.8
	推荐性
	QB/T 1868-2004中6.8
	●
	

	5
	乙醛含量 粉碎法 有色瓶
	QB/T 1868-2004中5.8
	推荐性
	QB/T 1868-2004中6.8
	●
	

	6
	感官
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	蒸发残渣 (4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	蒸发残渣 (65％乙醇，室温，1h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	蒸发残渣 (水，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	蒸发残渣 (正己烷，室温，1h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	锑（以Sb计）(4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.101-2003
	●
	

	14
	脱色试验
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目

	备注
	第2～5项乙醛含量用顶空法或用粉碎法其中之一要求即可。


表6　热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	跌落性能
	QB/T 2665-2004中5.3
	推荐性
	QB/T 2665-2004中6.4
	
	●

	2
	乙醛 平均值 无色瓶
	QB/T 2665-2004中5.5
	推荐性
	QB/T 2665-2004中6.5
	●
	

	3
	乙醛 平均值 有色瓶
	QB/T 2665-2004中5.5
	推荐性
	QB/T 2665-2004中6.5
	●
	

	4
	乙醛 最大值 无色瓶
	QB/T 2665-2004中5.5
	推荐性
	QB/T 2665-2004中6.5
	●
	

	5
	乙醛 最大值 有色瓶
	QB/T 2665-2004中5.5
	推荐性
	QB/T 2665-2004中6.5
	●
	

	6
	感官
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	蒸发残渣 (4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	蒸发残渣 (65％乙醇，室温，1h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	蒸发残渣 (水，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	蒸发残渣 (正己烷，室温，1h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	锑（以Sb计）(4％乙酸，60℃，0.5h)
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.101-2003
	●
	

	14
	脱色试验
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目

	备注
	


表7　聚碳酸酯（PC）饮用水罐
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	密封性能
	QB 2460-1999中4.6
	强制性
	QB 2460-1999中5.7
	●
	

	2
	跌落性能
	QB 2460-1999中4.6
	强制性
	QB 2460-1999中5.8
	
	●

	3
	感官
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	4
	蒸发残渣 (4％乙酸)
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	蒸发残渣 (20％乙醇)
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	蒸发残渣 (水)
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	蒸发残渣 (正己烷)
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	高锰酸钾消耗量
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	酚
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.69-2008
	●
	

	10
	重金属（以Pb计）
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	脱色试验
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目

	备注
	


表8　聚乙烯吹塑桶

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	感官
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	2
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	3
	蒸发残渣 (65％乙醇，20℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	4
	蒸发残渣 (正己烷，20℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	蒸发残渣 (4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	脱色试验
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目

	备注
	


表9　软塑折叠包装容器

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	密封试验
	BB/T 0013-1999中4.8
	推荐性
	BB/T 0013-1999中5.6
	●
	

	2
	感官
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	3
	蒸发残渣（4％乙酸）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	4
	蒸发残渣（65％乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	重金属（以Pb计）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	脱色试验
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	a 极重要质量项目；b 重要质量项目

	备注
	


表10　塑料防盗瓶盖
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	密封性能
	GB/T 17876-1999中5.4
	推荐性
	GB/T 17876-1999中6.4
	●
	

	2
	卫生性能
	PP材质
	感官
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	蒸发残渣 (正己烷，20℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	蒸发残渣 (4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	脱色试验
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PE材质
	感官
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	蒸发残渣 (65％乙醇，20℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	蒸发残渣 (正己烷，20℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	蒸发残渣 (4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	
	脱色试验
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	其它材质
	按材质成型品卫生标准要求进行
	●
	

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目

	备注
	


表11　塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	卫生性能
	PP材质
	感官
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (正己烷，20℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	PC材质
	感官
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.69-2008
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (水，95℃，6h)
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.69-2008
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (4%乙酸，95℃，6h)
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.69-2008
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (正己烷，室温，6h)
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.69-2008
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (20％乙醇，95℃，6h，)
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.69-2008
	●
	

	
	
	酚
	GB 14942-1994
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.69-2008
	●
	

	
	
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	PET材质
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T5009.60-2003

GB/T5009.101-2003
	●
	

	
	PS材质
	蒸发残渣 (65%乙醇，20℃，2h)
	GB 9689-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9689-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，2h)
	GB 9689-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，2h)
	GB 9689-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验
	GB 9689-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	AS材质
	感官
	GB 17327-1998
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.152-2003
	●
	

	
	
	高锰酸钾消耗量(水，60℃，6h，)
	GB 17327-1998
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.152-2003
	●
	

	
	
	重金属（以Pb计）(4％乙酸，60℃，6h)
	GB 17327-1998
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.152-2003
	●
	

	
	
	丙烯腈单体
	GB 17327-1998
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.152-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (水，60℃，6h)
	GB 17327-1998
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.152-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (4%乙酸，60℃，6h)
	GB 17327-1998
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.152-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (20％乙醇，60℃，6h，)
	GB 17327-1998
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.152-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣 (正己烷，室温，6h)
	GB 17327-1998
	强制性
	GB/T 5009.60-2003

GB/T 5009.152-2003
	●
	

	
	其它材质
	按材质成型品卫生标准要求进行
	●
	

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目

	备注
	塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）只做瓶体的卫生性能，不做瓶盖等其它部位的卫生性能试验。


7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

8 综合判定原则

各种食品用塑料容器的检验结果按照本规范表4～表11中各自所规定质量检验项目进行判定。 
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

9 异议处理复检

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。
10 附则

本规范代替CCGF 209.1-2008版。

本规范编写单位：国家塑料制品质量监督检验中心（北京）（翁云宣）、国家塑料制品质量监督检验中心(福州)（何芃）、国家包装产品质量监督检验中心（广州）（冯肇华）、国家包装产品质量监督检验中心（大连）（姜子波）。
本规范由国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司管理。




CCGF 209.1—2008














PAGE  
296

