CCGF 209.2-2010

产品质量监督抽查实施规范

CCGF 209.2-2010
食品用塑料包装膜、袋

2010-07-13发布                                   2010-08-01实施

国家质量监督检验检疫总局

食品用塑料包装膜、袋产品质量监督抽查实施规范

1 适用范围
本规范适用于食品用塑料包装膜、袋产品质量国家监督抽查，针对特殊情况的专项国家监督抽查、省级质量技术监督部门组织的监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括：包装用聚乙烯吹塑薄膜；普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜；包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合(含耐蒸煮复合膜、袋)；食品用塑料自粘保鲜膜；食品包装用硬质聚氯乙烯薄膜；包装用双向拉伸聚脂薄膜；食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜；液体食品无菌包装用纸基复合材料；液体食品无菌包装用复合袋；液体食品保鲜包装用纸基复合材料；商品零售包装袋；双向拉伸聚丙烯珠光薄膜；夹链自封袋；未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜；单向拉伸高密度聚乙烯薄膜；液体包装用聚乙烯吹塑薄膜；双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋；聚丙烯吹塑薄膜；榨菜包装用复合膜、袋；包装用镀铝薄膜；双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜；液体食品包装用塑料复合膜、袋；以及其他塑料包装膜如保鲜膜等。本规范内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。

注：针对特殊情况的专项国家监督抽查是指应急工作需要而进行的或者由于某种特殊情况（或原因）仅需要对部分项目进行抽样检验的专项监督抽查。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码(见表1)

表1　产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	209
	209.2

	分类名称
	日用消费品
	食品用塑料包装物及工具
	食品用塑料包装膜、袋


2.2 产品种类
食品用塑料包装膜、袋的产品，分为：

——普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜（GB/T 10003-2008）；

——包装用双向拉伸聚酯薄膜(GB/T 16958-2008)；

——双向拉伸聚丙烯珠光薄膜(BB/T 0002-2008)； 

——双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜(GB/T 20218-2006)；

——包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合(含耐蒸煮复合膜、袋)GB/T 10004-2008)；

——液体食品无菌包装用纸基复合材料(GB 18192-2008)； 

——液体食品无菌包装用复合袋(GB 18454-2001)；

——液体食品保鲜包装用纸基复合材料(GB 18706-2008)；

——榨菜包装用复合膜、袋(QB 2197-1996)；

——液体食品包装用塑料复合膜、袋(GB 19741-2005)；

——双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋(QB/T 1871-1993)； 
——包装用聚乙烯吹塑薄膜(GB/T 4456-2008)；

——食品用塑料自粘保鲜膜(GB 10457-2009)；

——食品包装用聚氯乙烯硬片、膜(GB/T 15267-1994)；

——食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜(GB/T 17030-2008)；

——商品零售包装袋(BB/T 0039-2006)；

——夹链自封袋(BB/T 0014-1999)；

——未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜(QB/T 1125-2000)；

——单向拉伸高密度聚乙烯薄膜(QB/T 1128-1991)；

——液体包装用聚乙烯吹塑薄膜(QB/T 1231-1991)； 
——聚丙烯吹塑薄膜(QB/T 1956-1994)；

——包装用镀铝薄膜(BB/T 0030-2004)；

——其他塑料包装膜如保鲜膜等。

3术语和定义
本规范中未列出的术语和定义同相关引用标准。
4 企业规模划分

根据食品用塑料包装膜、袋产品行业的实际情况，生产企业规模以食品用塑料包装膜、袋产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2　企业规模分类表

	企业规模
	大型
	中型
	小型

	销售额/万元
	≥30000
	≥3000且＜30000
	＜3000


5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 

GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法
GB/T 1040.3-2006塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 2410-1980 透明塑料透光率和雾度试验方法 

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.67-2003 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.101-2003 食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定

GB/T 5009.119-2003 复合食品包装袋中二氨基甲苯的测定
GB/T 5009.122-2003 食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留1，1-二氯乙烷的测定
GB/T 8807-1988 塑料镜面光泽试验方法
GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法
GB/T 8809-1988 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
GB/T 9639-1988 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
GB/T 9681-1988 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准
GB/T 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准
GB 9685-2008 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准
GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准
GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准
GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
GB/T 10004-1998 耐蒸煮复合膜、袋

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合
GB 10457-2009 食品用塑料自粘保鲜膜
GB/T 11999-1989 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
GB/T 13022-1991 塑料 薄膜拉伸性能试验方法

GB 13113-1991 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准
GB/T 14216-1993 塑料 膜和片润湿张力试验方法
GB/T 14216-2008 塑料 膜和片润湿张力的测定
GB/T 15267-1994 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜
GB/T 15717-1995 真空金属镀层厚度测试方法 电阻法
GB/T 16332-1996 食品包装材料用尼龙成型品卫生标准
GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜
GB/T 17030-2008 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜
GB 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料
GB 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋

GB 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19789-2005 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法

GB 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋
GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

QB/T 1125-2000 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜

QB/T 1128-1991 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

QB/T 1231-1991 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋
QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜

QB 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋
QB/T 2358-1998塑料薄膜包装袋热合强度试验方法
BB/T 0039-2006 商品零售包装袋

BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

BB/T 0014-1999 夹链自封袋

BB/T 0030-2004 包装用镀铝薄膜

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

6.2 抽样方法、基数及数量

在企业成品库抽样时，抽样方法、基数、数量及样品处置见表3。

在流通领域上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与企业成品库抽样时相同。

6.3 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的食品用塑料包装膜、袋产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“双向拉伸薄膜”，应记录被抽查企业的所有拉伸薄膜销售总额；计划抽查普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜，应记录对应的被抽查企业的普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜年销售总额；计划抽查食品用塑料自粘保鲜膜，就只记录被抽查企业的食品用塑料自粘保鲜膜年销售总额。

如抽样单上需要注明产品种类或品种时，在备注栏中注明或单独扩充一栏以便填写。

表3 产品抽样方法、基数、数量及处置表

	序号
	产品
	抽样方法
	抽样基数
	抽样数量(已包括备用（复检）样品)
	样品处置

	1
	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
	随机抽取经企业出厂检验合格的成品（分切品）、以同一工艺、同一规格批产品为样本，注意样品的幅宽不得少于200mm
	500kg
	在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去5m，每卷膜各抽取30m，共3卷
	样品不得折叠，应以管芯卷轴小型卷好后封样。样品由抽样人员监督包装，每一小卷单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。 样品内至少应放一张产品合格证。受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至制定检验机构

	2
	包装用双向拉伸聚酯薄膜
	
	
	
	

	3
	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜
	
	
	
	

	4
	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜
	
	
	
	

	5
	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合
	膜
	在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次
	抽样基数不少于50卷，每批膜不超过50000m2
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。 样品内至少应放一张产品合格证。受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至制定检验机构

	
	
	袋
	
	抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	

	6
	榨菜包装用复合膜、袋
	膜
	
	抽样基数不少于50卷，每批膜不超过50000m2
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	
	
	袋
	
	抽样基数不少于500只，每批袋不多于2000000只
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	



	序号
	产品
	抽样方法
	抽样基数
	抽样数量
	样品处置

	7
	液体食品包装用塑料复合膜、袋
	膜
	在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次
	抽样基数不少于50卷，每批膜不超过50000m2
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2
	膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。 样品内至少应放一张产品合格证。受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至制定检验机构

	
	
	袋
	
	抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	

	8
	双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋
	膜
	
	抽样基数不少于50卷，每批膜不超过300000m2
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	
	
	袋
	
	抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	

	9
	液体食品无菌包装用纸基复合材料
	膜
	
	抽样基数不少于50卷，每批膜不超过50000m2
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	
	
	袋
	
	抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	

	10
	液体食品无菌包装用复合袋
	
	抽样基数不少于500只，每批袋不多于100000只
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	

	11
	液体食品保鲜包装用纸基复合材料
	
	抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	

	12
	包装用聚乙烯吹塑薄膜
	
	150kg～8t
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	13
	食品用塑料自粘保鲜膜
	
	50卷～10000卷
	随机抽取3卷
	



	序号
	产品
	抽样方法
	抽样基数
	抽样数量
	样品处置

	14
	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜
	在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次
	150kg～5t
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。 样品内至少应放一张产品合格证。受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至制定检验机构

	15
	食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜
	
	150kg～1t
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	16
	商品零售包装袋
	
	500只～10000只
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	

	17
	夹链自封袋
	
	500只～100000只

（100只/包）
	从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm）
	

	18
	未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜
	
	500kg～20t
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	19
	单向拉伸高密度聚乙烯薄膜
	
	150kg～10t
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	20
	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜
	
	150kg～1t
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	21
	聚丙烯吹塑薄膜
	
	150kg～10t
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	22
	包装用镀铝薄膜
	
	500kg～50t
	随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2
	

	23
	其他
	根据产品，确定实际抽样方法、抽样数量、基数、样品处置办法等


7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

食品用塑料包装膜、袋的各个产品的检验项目、重要程度及不合格程度分类分别见表4～表25。
注：表4～表25中A类指极重要质量项目，B类指重要质量项目。
表4　普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜（GB/T 10003-2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	GB/T 10003-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	●
	

	2
	断裂标称应变
	GB/T 10003-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	3
	热收缩率
	GB/T 10003-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 10003-2008中5.7
	
	●

	4
	热封强度
	GB/T 10003-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 10003-2008中5.8
	
	●

	5
	润湿张力
	GB/T 10003-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 14216-2008
	
	●

	6
	光泽度
	GB/T 10003-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 8807-1988
	
	●

	7
	透湿量
	GB/T 10003-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	
	●

	8
	蒸发残渣
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	重金属
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	脱色试验
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


注：第5项润湿张力仅对经过电晕、火焰或等离子体处理的表面进行试验。
表5　包装用双向拉伸聚酯薄膜（GB/T 16958-2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	GB/T 16958-2008中5.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006 
	●
	

	2
	断裂伸长率
	GB/T 16958-2008中5.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	3
	热收缩率
	GB/T 16958-2008中5.3
	推荐性
	GB/T 16958-2008中6
	
	●

	4
	光泽度
	GB/T 16958-2008中5.3
	推荐性
	GB/T 16958-2008中6.10
	
	●

	5
	润湿张力
	GB/T 16958-2008中5.3
	推荐性
	GB/T 14216-1993
	
	●

	6
	水蒸气透过系数
	GB/T 16958-2008中5.3
	推荐性
	GB/T 1037-1988 条件A
	
	●

	7
	氧气透过系数
	GB/T 16958-2008中5.3
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	
	●

	8
	蒸发残渣
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	重金属
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	锑
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.101-2003
	●
	

	12
	脱色试验
	GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


注：第5项润湿张力仅对经过电晕薄膜。
表6　双向拉伸聚丙烯珠光薄膜（BB/T 0002-2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	BB/T 0002-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	●
	

	2
	断裂伸长率
	BB/T 0002-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	3
	热收缩率
	BB/T 0002-2008中4.3
	推荐性
	BB/T 0002-2008 5.6
	
	●

	4
	热封强度
	BB/T 0002-2008中4.3
	推荐性
	QB/T 2358-1998
	
	●

	5
	表面润湿张力
	BB/T 0002-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 14216-1993
	
	●

	6
	光泽度
	BB/T 0002-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 8807-1988
	
	●

	7
	透湿量
	BB/T 0002-2008中4.3
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	
	●

	8
	蒸发残渣
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	重金属
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	脱色试验
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表7　双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜（GB/T 20218-2006）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度(纵/横向)
	GB/T 20218-2006中3.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	●
	

	2
	断裂伸长率(纵/横向)
	GB/T 20218-2006中3.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	3
	热收缩率
	GB/T 20218-2006中3.3
	推荐性
	GB/T 12027-2004
	
	●

	4
	润湿张力
	GB/T 20218-2006中3.3
	推荐性
	GB/T 14216-1993
	
	●

	5
	氧气透过量
	GB/T 20218-2006中3.3
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	6
	蒸发残渣
	GB 16332-1996
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	高锰酸钾消耗量
	GB 16332-1996
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	重金属
	GB 16332-1996
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	脱色试验
	GB 16332-1996
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	



    注：第4项润湿张力仅对处理面进行试验。

表8 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合（GB/T 10004-2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉断力
	GB/T 10004-2008中5.4.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	2
	断裂标称应变
	GB/T 10004-2008中5.4.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	3
	剥离力
	GB/T 10004-2008中5.4.1
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	4
	热合强度
	GB/T 10004-2008中5.4.2
	推荐性
	QB/T 2358-1998
	
	●

	5
	水蒸气透过量
	GB/T 10004-2008中5.4.4
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	●
	

	6
	氧气透过量
	GB/T 10004-2008中5.4.5
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	7
	耐热性*1
	GB/T 10004-2008中5.4.9
	推荐性
	GB/T 10004-2008中6.6.11
	●
	

	8
	耐介质性*2
	GB/T 10004-2008中5.4.10
	推荐性
	GB/T 10004-2008中6.6.12
	
	

	9
	袋的耐压性能
	GB/T 10004-2008中5.4.6
	推荐性
	GB/T 10004中6.6.8
	●
	

	10
	袋的跌落性能
	GB/T 10004-2008 5.4.7
	推荐性
	GB/T 10004-2008中6.6.9
	
	●

	11
	感官
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	甲苯二胺
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.119-2003
	●
	

	13
	蒸发残渣（4％乙酸）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	14
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	15
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	16
	高锰酸钾消耗量（水）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	17
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	18
	溶剂残留总量
	GB/T 10004-2008中5.6
	推荐性
	GB/T 10004-2008中6.6.17
	●
	

	19
	苯类溶剂残留量*3
	GB/T 10004-2008中5.6
	推荐性
	GB/T 10004-2008中6.6.17
	●
	

	备注
	*1: 仅对使用温度为80℃以上的产品要求此项；

*2：经对使用温度为80℃以上的产品要求此项； 
*3：苯类溶剂残留量的检出限为0.5mg/m2。


表9　液体食品无菌包装用纸基复合材料（GB/T 18192-2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉断力
	GB/T 18192-2008中6.5
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	●
	

	2
	封合强度
	GB/T 18192-2008中6.5
	推荐性
	GB/T 2358-1998
	
	●

	3
	内层塑料膜剥离强度
	GB/T 18192-2008中6.5
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	4
	透氧率
	GB/T 18192-2008中6.5
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	5
	内层聚乙烯的卫生指标
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	溶剂残留量
	GB/T 18192-2008中6.6.3
	推荐性
	GB/T 10004-1998中5.7
	●
	

	7
	苯类溶剂残留量
	GB/T 18192-2008中6.6.3
	推荐性
	GB/T 10004-1998中5.7
	●
	


表10　液体食品包装用塑料复合膜、袋（GB 19741-2005）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉断力
	GB 19741-2005中5.4
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	2
	封合强度
	GB 19741-2005中5.4
	推荐性
	GB 19741-2005中附录A
	
	●

	3
	内层塑料膜剥离强度
	GB 19741-2005中5.4
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	4
	透氧率
	GB 19741-2005中5.4
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	5
	耐压性能
	GB 19741-2005中5.6
	推荐性
	GB 19741-2005中6.11
	●
	

	6
	跌落性能
	GB 19741-2005中5.7
	推荐性
	GB 19741-2005中6.12
	●
	

	7
	感官
	SS膜和WSS膜
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	WSLX膜
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	甲苯二胺
	SS膜和WSS膜
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.119-2003
	●
	

	9
	蒸发残渣（4％乙酸）
	SS膜和WSS膜
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	WSLX膜
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	蒸发残渣（正己烷）
	SS膜和WSS膜
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	WSLX膜
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	蒸发残渣（65%乙醇）
	SS膜和WSS膜
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	WSLX膜
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	高锰酸钾消耗量（水）
	SS膜和WSS膜
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	WSLX膜
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	重金属（以Pb计）
	SS膜和WSS膜
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	WSLX膜
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	14
	脱色试验
	WSLX膜
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表11　双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋（QB/T 1871-1993）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉断力
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	2
	断裂伸长率
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	3
	层间剥离力
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	4
	封口剥离力
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	QB/T 2358-1998
	
	●

	5
	抗摆锤冲击能
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	GB/T 8809-1988
	
	●

	6
	水蒸气透过量
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	●
	

	7
	氧气透过量
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	8
	袋的耐压性能
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	GB/T 1871-1993中5.5.11
	
	●

	9
	袋的跌落性能
	GB/T 1871-1993中4.3
	推荐性
	GB/T 1871-1993中5.5.12
	
	●

	10
	感官
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	甲苯二胺
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.119-2003
	●
	

	12
	蒸发残渣（4％乙酸）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	14
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	15
	高锰酸钾消耗量（水）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	16
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表12　榨菜包装用复合膜、袋（QB 2197-1996）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉断力
	QB 2197-1996中4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	2
	断裂伸长率
	QB 2197-1996中4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	3
	热合强度
	QB 2197-1996中4.3
	推荐性
	QB/T 2358-1998
	
	●

	4
	剥离力
	QB 2197-1996中4.3
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	5
	氧气透过量
	QB 2197-1996中4.3
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	6
	水蒸气透过量
	QB 2197-1996中4.3
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	●
	

	7
	耐压（袋）
	QB 2197-1996中4.3
	推荐性
	QB 2197-1996中5.10
	●
	

	8
	跌落（袋）
	QB 2197-1996中4.3
	推荐性
	QB 2197-1996中5.11
	●
	

	9
	感官
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	甲苯二胺
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.119-2003
	●
	

	11
	蒸发残渣（4％乙酸）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	14
	高锰酸钾消耗量（水）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	15
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表13　液体食品无菌包装用复合袋（GB 18454-2001）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	GB 18454-2001中4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	●
	

	2
	断裂伸长率
	GB 18454-2001中4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	3
	剥离力
	GB 18454-2001中4.3
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	4
	热合强度
	GB 18454-2001中4.3
	推荐性
	QB/T 2358-1998
	
	●

	5
	光线透过率
	GB 18454-2001中4.3
	推荐性
	GB/T 2410-1980
	
	●

	6
	氧气透过量
	GB 18454-2001中4.3
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	7
	袋的耐压性能
	GB 18454-2001中4.3
	推荐性
	GB 18454-2001中5.13
	●
	

	8
	袋的跌落性能
	GB 18454-2001中4.3
	推荐性
	GB 18454-2001中5.14
	●
	

	9
	感官
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	甲苯二胺
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.119-2003
	●
	

	11
	蒸发残渣（4％乙酸）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	14
	高锰酸钾消耗量（水）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	15
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	注：内衬材料卫生指标应符合GB 9687-1988；复合塑料膜卫生指标应符合GB 13113-1991；口盖材料应符合国家相关材料卫生标准。



表14　液体食品保鲜包装用纸基复合材料（GB/T 18706-2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉断力
	GB 18706-2008中6.4
	推荐性
	GB/T 1040.3
	●
	

	2
	内层塑料膜剥离强度
	GB 18706-2008中6.4
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	3
	封合强度
	GB 18706-2008中6.4
	推荐性
	QB/T 2358-1998
	
	●

	4
	透氧率
	GB 18706-2008中6.4
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	5
	内层聚乙烯的卫生指标
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	溶剂残留量
	GB 18706-2008中6.5.3
	推荐性
	GB/T 10004-1998中5.7
	●
	

	7
	苯类溶剂残留量
	GB 18706-2008中6.5.3
	推荐性
	GB/T 10004-1998中5.7
	●
	


表15　包装用聚乙烯吹塑薄膜（GB/T 4456-2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	GB/T 4456-2008 4.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	●
	

	2
	断裂标称应变
	GB/T 4456-2008 4.3
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	3
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	4
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	重金属
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	脱色试验（乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


注：3～10项仅对食品用包装聚乙烯吹塑薄膜有要求。
表16　食品用塑料自粘保鲜膜(GB 10457-2009)
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	GB 10457-2009中6.5
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	●
	

	2
	气体透过率

（氧气）
	GB 10457-2009中6.5
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	3
	水蒸气透过量
	GB 10457-2009中6.5
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	●
	

	4
	自粘性
	GB 10457-2009中6.5
	推荐性
	GB 10457-2009中7.8
	●
	

	5
	聚乙烯材质
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	高锰酸钾消耗量
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	重金属
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验（乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	聚氯乙烯材质
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	高锰酸钾消耗量
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	重金属
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验（乙醇）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	残留氯乙烯单体含量
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.67-2003
	●
	

	
	聚偏二氯乙烯材质
	蒸发残渣（4%乙酸）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣（蒸馏水）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣（20%乙醇）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	蒸发残渣（正己烷）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	重金属（以Pb计）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	脱色试验（浸泡液）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	氯乙烯单体
	GB 15204
	强制性
	GB/T 5009.122-2003
	●
	

	
	
	偏氯乙烯
	GB 15204
	强制性
	GB/T 5009.122-2003
	●
	


表17　食品包装用聚氯乙烯硬片、膜（GB/T 15267-1994）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	GB/T 15267-1994 4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	●
	

	2
	透湿度
	GB/T 15267-1994 4.3
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	●
	

	3
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	4
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	重金属
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	脱色试验（乙醇）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	残留氯乙烯单体含量
	GB 9639-1988
	强制性
	GB/T 5009.67-2003
	●
	


表18　食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜（GB/T 17030-2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	GB/T 17030-2008中4.4
	推荐性
	GB/T 1040.3
	●
	

	2
	断裂伸长率
	GB/T 17030-2008中4.4
	推荐性
	GB/T 1040.3
	
	●

	3
	耐撕裂力
	GB/T 17030-2008中4.4
	推荐性
	GB/T 11999-1989
	
	●

	4
	水蒸气透过量
	GB/T 17030-2008中4.4
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	●
	

	5
	氧气透过量
	GB/T 17030-2008中4.4
	推荐性
	GB/T 19789
	●
	

	6
	蒸发残渣（4%乙酸）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	蒸发残渣（蒸馏水）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	蒸发残渣（20%乙醇）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	蒸发残渣（正己烷）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	重金属（以Pb计）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	脱色试验（浸泡液）
	GB/T 17030-2008中4.5.3
	推荐性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	氯乙烯单体
	GB 15204
	强制性
	GB/T 5009.122-2003
	●
	

	14
	偏氯乙烯
	GB 15204
	强制性
	GB/T 5009.122-2003
	●
	

	15
	溶剂残留量
	GB/T 17030-2008中4.6
	推荐性
	GB/T 17030-2008中5.7
	
	

	16
	苯类残留量
	GB/T 17030-2008中4.6
	推荐性
	GB/T 17030-2008中5.7
	
	


表19　商品零售包装袋（BB/T 0039-2006）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	热封强度
	BB/T 0039-2006中5.5.1
	推荐性
	BB/T 0039-2006 6.5
	
	●

	2
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	3
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	4
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	重金属
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	脱色试验（乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表20　夹链自封袋（BB/T 0014-1999）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	开启拉力
	BB/T 0014-1999中

第5章
	推荐性
	BB/T 0014-1999中6.4
	
	●

	2
	热合强度
	BB/T 0014-1999中

第5章
	推荐性
	BB/T 0014-1999中6.5.1
	
	●

	3
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	4
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	重金属
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	脱色试验（乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表21　未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜（QB/T 1125-2000）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	QB/T 1125-2000 4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	●
	

	2
	断裂伸长率
	QB/T 1125-2000 4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	3
	蒸发残渣（4%醋酸）
	PE
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PP
	GB 9688-1988
	
	
	
	

	4
	蒸发残渣（65%乙醇）
	PE
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PP
	—
	
	
	
	

	5
	蒸发残渣（正己烷）
	PE
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PP
	GB 9688-1988
	
	
	
	

	6
	高锰酸钾消耗量
	PE
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PP
	GB 9688-1988
	
	
	
	

	7
	重金属
	PE
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PP
	GB 9688-1988
	
	
	
	

	8
	脱色试验（乙醇）
	PE
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PP
	GB 9688-1988
	
	
	
	

	9
	脱色试验（冷餐油）
	PE
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PP
	GB 9688-1988
	
	
	
	

	10
	脱色试验（浸泡液）
	PE
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	
	
	PP
	GB 9688-1988
	
	
	
	


表22　单向拉伸高密度聚乙烯薄膜（QB/T 1128-1991）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	纵向撕裂长度
	QB/T 1128-1991中4.2
	推荐性
	QB/T 1128-1991中5.7
	
	●

	2
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	3
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	4
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	重金属
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	脱色试验（乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表23　液体包装用聚乙烯吹塑薄膜（QB/T 1231-1991）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	热合牢度
	QB/T 1231-1991 3.3
	推荐性
	QB/T 1231-1991 4.7.2
	
	●

	2
	拉伸强度
	QB/T 1231-1991 3.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	●
	

	3
	断裂伸长率
	QB/T 1231-1991 3.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	4
	落镖冲击试验
	QB/T 1231-1991 3.3
	推荐性
	GB/T 9639-1988
	
	●

	5
	水蒸气透过量
	QB/T 1231-1991 3.3
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	●
	

	6
	氧气透过量
	QB/T 1231-1991 3.3
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	7
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	高锰酸钾消耗量
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	重金属
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	脱色试验（乙醇）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	14
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9687-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表24　聚丙烯吹塑薄膜（QB/T 1956-1994）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸强度
	QB/T 1956-1994 4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	●
	

	2
	断裂伸长率
	QB/T 1956-1994 4.3
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	3
	直角撕裂强度
	QB/T 1956-1994 4.3
	推荐性
	QB/T 1130-1991
	
	●

	4
	蒸发残渣（4%醋酸）
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	重金属
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	脱色试验（乙醇）
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9688-1988
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


表25　包装用镀铝薄膜（BB/T 0030-2004）
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度及不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	水蒸气透过量
	BB/T 0030-2004 5.3
	推荐性
	GB/T 1037-1988
	●
	

	2
	氧气透过量
	BB/T 0030-2004 5.3
	推荐性
	GB/T 1038-2000
	●
	

	3
	镀铝层厚度
	BB/T 0030-2004 5.3
	推荐性
	GB/T 15717-1995
	
	●

	4
	蒸发残渣（4%乙酸）
	GB 9688-1988 或GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	5
	蒸发残渣（水）
	以BOPET为基材的进行此项检测
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	6
	蒸发残渣（65%乙醇）
	以BOPET为基材的进行此项检测
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	7
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9688-1988 或GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	8
	高锰酸钾消耗量
	GB 9688-1988 或GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	9
	重金属（以Pb计）
	GB 9688-1988 或GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	10
	锑（以Sb计）
	以BOPET为基材的进行此项检测
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	11
	脱色试验（乙醇）
	GB 9688-1988 或GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	12
	脱色试验（冷餐油）
	GB 9688-1988 或GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	

	13
	脱色试验（浸泡液）
	GB 9688-1988 或GB 13113-1991
	强制性
	GB/T 5009.60-2003
	●
	


7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

7.2.2 对使用时有方向性（两面材质不同的膜）的膜，接触食品面作为浸泡面进行单面浸泡。

8 综合判定原则

各种食品用塑料包装膜、袋的检验结果按照本规范表4～表25中各自所规定质量检验项目进行判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

9 异议处理复检

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。
9.3 溶剂残留量项目不合格不进行复检。

10 附则

本规范代替CCGF  209.2—2008版。

本规范编写单位：国家塑料制品质量监督检验中心（北京）（翁云宣）、国家塑料制品质量监督检验中心(福州)（何芃）、国家包装产品质量监督检验中心（广州）（冯肇华）、国家包装产品质量监督检验中心（大连）（姜子波）。

本规范由国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司管理。

CCGF 209.1—2008





CCGF 209.2—2008











CCGF 209.1—2008














PAGE  
260

